## Slide 1: Capacitores Eletroquímicos (Carbon Black/Acetato Celulose)
Trabalho Giovanni G. Daniele
e-

## Slide 2: Teste de carga/descarga:
Potencial de carga: até 0.4V
Potencial de descarga: até -0,4V
As correntes são calculadas de acordo com as densidades de correntes: 0.5 Ag- , 1.0 Ag- , 2.0 Ag- , 3.0 Ag- e 4.0 Ag-. Em relação a massa de cada eletrodo de trabalho.
O tempo para cada carga e descarga foi colocado em 1000s.
Os meios em que as cargas e as descargas foram realizadas: 1.0 M H2SO4 , 1.0 M Na2SO4 e 1.0 M KOH.

## Slide 3: Comparação das densidades de carga no meio ácido do teste de carga/descarga:
Para 33,3% de CB:

## Slide 4: Deixar carga e descarga (para um mesmo estudo) da mesma cor.
Para 50% de CB:

## Slide 5: Deixar carga e descarga (para um mesmo estudo) da mesma cor.
Para 60% de CB:

## Slide 6: Deixar carga e descarga (para um mesmo estudo) da mesma cor.
Para 66,7% de CB:

## Slide 7: Comparação das densidades de carga no meio salino do teste carga/descarga:
Para 33,3% de CB:

## Slide 8: Mesma coisa..
Para 50% de CB:

## Slide 9
Para 60% de CB:

## Slide 10
Para 66,7% de CB:

## Slide 11: Comparação das densidades de carga no meio básico no teste carga/descarga:
Para 33,3% de CB:

## Slide 12
Para 50% de CB:

## Slide 13
Para 60% de CB:

## Slide 14
Para 66,7% de CB:

## Slide 15
Para 66,7% de CB:

## Slide 16: Slide Dúvida (separa as perguntas em uma apresentação em separado)
Nos dois slides anteriores foi apresentado os perfis de carga/descarga para o dispositivo 66,67% de CB no meio básico. Houve a observação de uma diferença do tempo de descarga em relação à densidade de corrente 0,50 Ag-1. Isso é observado devido ao fato de que o dispositivo continuou a descarregar e aparentemente permaneceu constante. Contudo, ao se verificar no tratamento de dados, há uma diminuição de potencial bem gradativa. Assim, foi realizado o corte em um ponto da gráfico. Contudo, esse corte pode ser realizado ou não? Uma vez que ao se realizar o estudo do gráfico de Ragone, as densidades de energia específica se tornam diferentes.

## Slide 17: Cálculos a partir dos dados obtidos da carga/descarga:
Para o cálculo da capacitância específica, a fórmula utilizada foi: em que I é a corrente, é o tempo de descarga, m é a massa do eletrodo de trabalho e ∆V é a diferença de potencial da descarga;
Para o cálculo da eficiência do dispositivo foi utilizado a fórmula: em que td é o tempo de descarga e tc é o tempo de carga;
Para o cálculo da energia específica e potência específica foi utilizado a fórmula: SP;SE=;
As fórmulas utilizadas foram obtidas no artigo do professor Drº Pocrifka e colaboradores.
Artigo utilizado como referência: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.07.164

## Slide 18: 1.Capacitância específica no teste carga/descarga em meio ácido:

## Slide 19: 1.Eficiência em meio ácido:

## Slide 20: 2.Capacitância específica no teste carga/descarga em meio básico:

## Slide 21: 2.Eficiência em meio básico:

## Slide 22: 3.Capacitância específica no teste carga/descarga em meio salino:

## Slide 23: 3.Eficiência em meio salino:

## Slide 24: 4. Potência e energia específica para o dispositivo com melhor desempenho
Para o dispositivo com 66,67% de CB:

## Slide 25: Testes de ciclo de vida e de reprodutibilidade:
Os testes de ciclo de vida foram realizados na janela de trabalho de: -0,4 V - +0,4 V;
A técnica utilizada é a voltametria cíclica em uma velocidade de varredura de potencial 50 mVs- que de início foi utilizado 100 ciclos;
Foram utilizados 100 ciclos com o objetivo de se encontrar parâmetros adequados para a realização do teste;
Os testes em meio básico (KOH);
A tinta capacitiva utilizada foi a proporção de 66,63% de CB/33,37 % de AC;
Para o teste de reprodutibilidade, foram tomados 8 eletrodos e realizados 100 ciclos;
A comparação foi realizada utilizando a retenção de capacitância específica para cada eletrodo ao longo dos 100 ciclos.

## Slide 26: 1.Ciclo de vida em meio básico:
O 100% de capacitância é o primeiro ciclo: COLOCAR OS VOLTAMOGRAMAS DESTE ESTUDO E DIZER COMO FOI FEITO O CALCULO DE CAPACITANCIA )
como o primeiro ciclo é 100 % se no gráfico está em torno de 128? Precisa rever isso....

## Slide 27: Slide Dúvida
Neste teste há um problema que envolve o design do eletrodo em que a princípio foi realizado o teste voltamétrico com 100 ciclos com o objetivo de se aprimorar os parâmetros voltamétricos para fazer 1000 ciclos. Contudo, devido ao fato de ser utilizado eletrólito aquoso há problemas com evaporação do eletrólito que ao longo dos 1000 ciclos desaparece diminuindo a solução no capacitor. O volume utilizado é 100 µL. Segue a comparação do tamanho dos dispositivo:

## Slide 28: 2.REPRODUTIBILIDADE:
*Obs: Comparação entre a retenção da capacitância específica de 8 eletrodos;
(explicar como foram feitos os cálculos para cada valor)

## Slide 29: CÁLCULOS DA CAPACITÂNCIA POR UMA NOVA FÓRMULA:
Cálculo da capacitância específica a partir da área do eletrodo para a proporção de 66,67% de CB, a área calculada está avaliada em 0,25cm2:

## Slide 30: TESTE DE ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA
O teste de EIS foi realizado utilizando potencial de circuito aberto (OCP), variando a frequência da corrente com o intuito de se obter o gráfico de Nyquist que revela a característica capacitiva do material;
Frequência otimizada: 104Hz – 10-3Hz;
Pontos por década: 10;

## Slide 31: TESTE DE ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA
O que seria o 1, 2 e 3? Replicas para um mesmo eletrodo?
Se você tiver os demais eletrodos, com diferentes proporções, separa eles para nos fazermos este estudo tbem...

## Slide 32: MEV
Formatar melhor e ajeitar o esquema. O que fiz só foi uma ideia de como poderia ficar.